ЦПР- БАН     СЕКТОР “ ПЕЧАТНИ  ПЛАТКИ ”

Изисквания към конструкторския фаил за изработване на печатна платка

	
	mils
	mm
	Забележки

	Mинимално разстояние между два елемента (pad-pad; pad-track; track-track)
	10
	0.254
	За единични бройки, ако е абсолютно наложително – до 8mils(0.22mm)

	Минимална дебелина на писта
	10
	0.254
	За единични бройки, ако е абсолютно наложително – до 8mils(0.22mm)

	Минимален диаметър на отвор
	28
	0.7
	За единични бройки, ако е абсолютно наложително – до 24mils(0.6mm)

	Максимален диаметър на отвор
	248
	6.35
	Отвори по-големи от посочените се фрезоват допълнително

	Максимален брой инструменти  при пробиване
	9
	
	

	Разлика между

диаметър на площадка и диаметър на отвор
	20 за двуслойни
30 за еднослойни
	0.4

0.76
	Не е задължително, но гарантира метализацията и спояваемостта.

	Разширение на солдер маската
	0 до 5
	0.127
	

	Минимална дебелина на контура в белия печат
	8
	0.22
	


