Основни видове стъклопакети

Стъклопакети

 http://rollplast.com/bg/calc
 

	Вид стъклопакет
	 Размер(mm)  
	Ug(W/m2K),  
	Ug(W/m2K),

газ аргон
	Rw(dB), 

шумоизолация
	UV (%) 
	Соларен фактор(%),
	 Светло

пропускливост(%)  

	единично бяло                стъкло
	4
	55.8
	 
	23
	69.3
	86.3
	89.7

	бяло/бяло
	4-16-4
	2.7
	2.6
	30
	59.4
	79.5
	82.9

	бяло/ нискоемисийно
	4-16-4
	1.40
	1.10
	30
	35
	62.9
	80.1

	високоенергийно/ ламинирано
	4-16-4
	1.40
	1.10
	35
	2.7
	42.3
	66.4

	високоенергийно/  бяло
	4-16-4
	1.30
	1.10
	30
	25.7
	42.5
	66.9

	високоенергийно /бяло/    нискоемисийно
	4-11-6-11-4
	1.0
	0.8
	35
	14.9
	38
	59.2

	високоенергийно /бяло/    нискоемисийно
	4-18-5-20-4
	0.7
	0.8
	35
	15.0
	38.1
	59.4 


Коефициент на топлопреминаване (Ug) – показва количеството топлина, което преминава за единица време през 1 кв.м остъклена повърхност при температурна разлика от 1К между граничещия със стъклото стаен въздух и този от външната страна (Ug=W/m2/K). Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина и по-малки разходите за отопление.

Шумоизолация (Rw) – Индексът Rw измерва звуковата изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията. Добра звукова изолация се постига чрез: 

Композиция на стъклата – комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения. 

Ширина на газовото пространство – колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъкло пакета. 

UV – преминаване на вредни ултравиолетови лъчи, водещи до избледняване на боите и причиняващи рак на кожата. 

Соларен фактор – сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство. 

Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчева енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци. 

Светлопропускливост– преминаване на видима светлина (естествено осветление). 

 

 

Стъклопакетът е конструкция от две или повече стъкла, между които има въздушно пространство, образувано от различни по размер дистанционери и затворено херметично.

За да е с добри технически показатели един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение. Двубариерният стъклопакет се състои от дистанционерна рамка, напълнена с адсорбент (молекулярно сито), върху която двустранно се полага бутил, служещ като бариера против преминаване на водни пари (първа степен на уплътнение). Втората бариера е външното уплътняване на пространството между стъклата и дистанционера с полисулфид.

Дистанционерът, който най-често е алуминиев, служи за разделяне на определено разстояние на стъклата, а затворената вътре заедно с въздуха влага при производството на стъклопакета се поглъща от адсорбента, с който е напълнен.

При правилно изпълнения стъклопакет не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата

Стъкопакетът е около 80 % от целия прозорец и най-много влияе върху изолационните характеристики на прозореца – топлоизолация U (W/m2K), шумоизолация R(dB), слънцезащита или соларен фактор g(%), светлопропускливост (%). 

 

Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията в dB (логаритмична децибелна скала):
· 3 dB– едва доловим шум; 

· 10 dB– шумът намалява с 50 %; 

· 20 dB              - шумът намалява с 75% 

· 30 dB              - шумът намалява с 87,5% 

· 40 dB              - шумът намалява с 94,25% 

Добра звукова изолация се постига чрез: 

 - Композиция на стъклата — комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения. 

 - Ширина на газовото пространство — колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъклопакета.

 - Използването на слепващи смоли (с каквито се изработват ламинираните стъкла) подобрява звукоизолацията.

 - Пълнене с газ - напълнените с газ (аргон, криптон, или смес от газове) стъклопакети имат по-добра звуко- и термоизолация.

 

Стойности на шумоизолация при различните стъклопакети: 
 

	остъкляване
	фолио
	дебелина
	газ
	шумоизолация      [ dB ]

	24 mm двоен стъклопакет

	4 / 16 / 4
	 
	24.00
	Argon
	31

	4 / 15 /5
	 
	24.00
	Argon
	35

	4 / 14 / 6
	 
	24.00
	Argon
	35

	4 / 12 / 8
	 
	24.00
	Argon
	36

	5 / 14 / 5
	 
	24.00
	Argon
	33

	6 / 12 / 6
	 
	24.00
	Argon
	33

	4 / 14 / 33.2
	PVB
	24.76
	Argon
	36

	5 / 12 / 33.2
	PVB
	24.00
	Argon
	35

	6 / 12 /  33.1
	PVB
	24.00
	Argon
	35

	4 / 12 / 44.1
	PVB
	24.38
	Argon
	36

	4 / 12 / 44.2 
	PVB 
	24.76
	Argon
	37

	33.1 / 12 / 33.1
	PVB
	24.76
	Argon
	36

	36 mm троен стъклопакет

	4 / 12 / 4 / 12 / 4 
	 
	36.00
	Argon
	32

	4/ 12 / 5 / 12/ 4
	 
	36.00
	Argon 
	33

	4/ 11 / 6 / 11/ 4
	 
	36.00
	Argon 
	35

	6/ 10 / 4 / 10/ 6
	 
	36.00
	Argon 
	35

	4 / 12 / 4 / 12 / 4 
	 
	36.00
	Argon 
	32

	4 / 12 / 4 / 12 / 4 
	 
	36.00
	Argon 
	32

	4 / 10 / 4 /12/ 33.1
	PVB
	36.00
	Argon 
	34

	33.1 / 10 / 4 / 10 / 33.1
	PVB/PVB
	36.00
	Argon 
	35

	4 / 10 / 4 / 12 /33.1
	SLA
	36.00
	Argon 
	36

	51 mm троен стъклопакет

	4 / 16 / 4 / 16 / 4 
	 
	44.00
	Argon 
	32

	4/ 16 / 5 / 16 / 4
	 
	44.00
	Argon 
	34

	6 / 14 / 4 / 16 / 4 
	 
	44.00
	Argon 
	34

	6 / 12 / 4 / 12 / 10
	 
	44.00
	Argon 
	38

	6 / 14 / 4 / 14 / 6
	 
	44.00
	Argon
	36

	8 / 16 / 4 / 16 / 6
	 
	50.00
	Argon
	37

	4 / 14 / 4 / 16 / 33.1
	PVB
	44.38
	Argon
	37

	4 / 14 / 4 / 14 / 44.2
	PVB
	44.76
	Argon
	37

	4 / 14 / 4 / 14 / 44.2
	PVB
	44.76
	Argon
	38

	6 / 12 / 6 / 12 / 44.2
	PVB
	44.76
	Argon 
	39

	8 / 12 / 6 / 12 / 33.1
	PVB
	44.38
	Argon
	40

	8 / 14 / 6 / 14 / 44.1
	PVB
	50.38
	Argon
	41

	8 / 14 / 6 / 14 / 44.1
	PVB
	50.38
	Argon
	41

	8/ 14 / 4 / 14 / 55.2
	PVB
	50.76
	Argon
	42

	33.1 / 14 / 4 / 14 / 33.1
	PVB/PVB
	44.76
	Argon
	38

	44.2 / 12 / 4 / 14 / 33.1
	PVB/PVB
	45.14
	Argon
	39

	44.2 / 12 / 6 / 10 / 44.2
	PVB/PVB
	44.00
	Argon
	40

	55.1 / 10 / 6 / 10 / 44.1
	PVB/PVB
	44.76
	Argon
	41

	44.2 / 12 / 8 / 12 / 44.2
	PVB/PVB
	49.52
	Argon
	42

	55.2 / 12 / 6 / 12 / 44.2
	SC/SC
	49.52
	Argon
	47 


 

Уют СТИЛ ООД
1. Двоен стъклопакет с бяло флоатно стъкло – 24 мм

Две прозрачни флоатни стъкла по 4 мм, дистанционер 16 мм
Топлопреминаване (Ug) – 2.7 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 2.6 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 81.1 %
Соларен фактор (Sf) – 77.1 %
Шумоизолация (Rw) – 30 dB 

  2. Двоен стъклопакет с бяло флоатно и КА стъкло – 24 мм

   КА стъклото не е нищо повече от обикновено флоатно стъкло с нанесен по метода на пиролизата тънък слой (няколко стотин ангстрьома) метален окис. При цялата си простота, обаче, стъклопакетът с K-стъкло е почти два пъти по-добър изолатор от обикновения стъклопакет. Възможно е да се запълва с газ аргон и това подобрява коефициента на топлопроводимост на целия пакет с още 10%. 
   Коефициентът на топлопроводимост Ug показва количеството топлина, която преминава през 1 кв.м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни - 1 градус. Например: В стаята е 20 градуса, а навън – 0 градуса. През обикновен стъклопакет 24 мм, бяло/бяло, 4 мм + 4 мм, на стандартен панелен прозорец 2050/1360 мм губим 2,8 W х 20 градуса разлика в температурата х 2,23 м2(80% от общата площ) = 125 W всеки час! С к-стъкло нещата изглеждат другояче: 1,7 W х 20 градуса х 2,23 м2 = 76 W. Спестяваме цели 49 W на час х 24 часа х 25 дни, средно месечно... това са 29 400 W на месец х средно 0.13 лв./kW/h = 3,80 лв. на месец само от този прозорец! 

Едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм, едно ниско-емисионно стъкло(КА) 4 мм, дистанционер 16 мм
Топлопреминаване (Ug) – 1.4 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 1.1 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 79.3 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 61.3 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 30 dB 

  3. Двоен стъклопакет с бяло флоатно и високоенергийно стъкло – 24 мм

   Стъклопакетите, в които едното от стъклата е високоенергийно или още наречено стъкло „4 сезона”, се характеризират с няколко основни преимущества: 

· Целогодишен климатичен комфорт

· Оптимизирана слънчева защита

· Изключителна термоизолация

· Почти безцветно


Отлична термоизолация е основният показател, който се цели в съвременното жилищно строителство за намаляване на енергийните потребности в сградите и за гарантирано по-ниски разходи за отопление през зимата. В същото време трябва да се вземе предвид и ефектът от слънчевата светлина върху интериора на сградите през лятото, защото от това зависят разходите за климатична инсталация, както и за други устройства за защита от слънчевата топлина. В сравнение с други строителни материали високотехнологичните изолационни стъкла осигуряват отлична термоизолация и контрол на слънчевите лъчи в съчетание с висока прозрачност. Затова те са подходящи и за приложение в жилища. Това позволява да се правят помещения с големи прозорци, без да се притесняваме, че ще бъдем много зависими от промяната на времето, смяната на сезоните и т.н. 
Описание на продукта    Guardian ClimaGuard Solar съчетава висока степен на термоизолация и ефективна слънчева защита. Намаленият му слънчев фактор минимизира разходите за климатизация и допринася за създаване на оптимална среда в помещенията. 
Функции и преимущества    Стъклото осигурява интелигентно управление на енергията и защита на околната среда: слънчевият фактор (g-стойност) 42% гарантира ефикасна защита от слънчевата енергия и съответно намаляване на разходите за климатизация. Ниската Ug-стойност (1.1 W/m2/K при стандарт IGU) намалява разходите за отопление при студено време, като дава пряк принос за запазването на климата чрез намаляване на емисиите от CO2. Стъклопакетите с това стъкло разграничават различните дължини на вълните на слънчевата радиация: по-голямата част от инфрачервените лъчи, които иначе биха нагрявали вътрешността на сградата, се отразяват, но не възпират дневната светлина от проникване почти безпрепятствено и напълно. 

Едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм и едно високоенергиино-бяло стъкло 4 мм, дистанционер 16 мм
Топлопреминаване (Ug) – 1.3 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 1.1 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 66.2 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 42.5 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 30 dB 

4. Двоен стъклопакет с високоенергийно-зелено стъкло – 24 мм

Едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм, едно високоенергиино-зелено стъкло 4 мм, дистанционер 16 мм.
Топлопреминаване (Ug) – 1.4 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 1.1 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 39.8 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 30.1 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 30 dB 

5. Троен стъклопакет с високоенергийно и 2 бели стъкла – 36 мм

Едно високоенергиино-бяло стъкло 4 мм, две бели стъкла по 4 мм, два дистанционера по 12 мм.
Топлопреминаване (Ug) – 0.9 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 0.7 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 58.9 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 37.9 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) - 32 dB 

6. Троен стъклопакет с високоенергийно, бяло и Ка-стъкло – 36 мм 

Едно нискоемисионно (Ка) стъкло 4 мм, едно високоенергийно-бяло стъкло 4 мм, едно бяло стъкло 4 мм, два дистанционера по 12 мм.
Топлопреминаване (Ug) – 0.9 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 0.7 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 58.9 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 37.9 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 32 dB 

7. Троен стъклопакет с три бели стъкла – 36 мм 

Три бели стъкла по 4 мм, два дистанционера по 12 мм.
Топлопреминаване (Ug) – 1.9 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 1.7 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 73.6 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 69.4 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 32 dB
Какво представлява стъклопакетът?
Стъклопакетът се изработва от две или повече стъкла, разположение на разстояние едно от друго, посредством дистанционер. Изборът на подходяща комбинация от стъкла и отстоянието между тях, е от изключително значение - приблизително 80% от площта на прозореца е от стъкло.Основните характеристики на стъклопакета се определят от коефициентите за светло пропускливост и топлоизолация. За постигане на по-добри показатели на тези параметри, е необходимо в пакета да участва стъкло с нискоемисийно покритие-така нареченото К -стъкло, като едновременно с това ширината на дистанционера бъде съобразена с оптималната - 10-18 мм.

Какво е К-стъкло?
Нискоемисийното стъкло е висококачествено флоатно стъкло с нанесено пиролитно /твърдо/ или магнетронно /меко/ покритие, върху една от плоските страни. За да бъде ефективно, то трябва да бъде поставено от вътрешната страна на прозореца, като защитния слой е поставен с лице към образувания от двете стъкла въздушен слой. Покритието позволява на слънчевата късовълнова енергия да влиза в сградата, но поради високата му отражателна способност в инфрачервения спектър действа като преграда за изтичането на скъпата дълговълнова енергия (създавана от отоплителните уреди, осветлението и др), тъй като я отразява обратно в помещението. По този начин се блокират топлинните загуби, намаляват се сметките за отопление и вложените средства за поставяне на качествена дограма с качествено остъкляване се възстановяват бързо. Стъклопакетите, изработени с нискоемисийни стъкла, намаляват в голяма степен загубата на топлина през прозореца, подобряват топлоизолацията и свеждат до минимум появата на конденз. Те са с повишена енергийна ефективност и спестява до 40% от разходите за отопление през зимата. Подходящи са за помещения със северно изложение.Извода ,който следва да направим е ,при цялата си простота, стъклопакетът с К-стъкло е почти 2 пъти по-добър изолатор от обикновения стъклопакет. Коефициентът на топлопроводимост U показва количеството топлина, която преминава през 1 кв.м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни - 1 градус. Например: В стаята е 20 градуса, а навън – 0 градуса. През обикновен стъклопакет 24 мм, бяло/бяло, 4+4 мм, на стандартен панелен прозорец 2100/1400 мм губим 2,8 W х 20 градуса разлика в температурата х 3 м2 = 168 W всеки час! С К-стъкло нещата изглеждат другояче: 1,7 W х 20 градуса х 3 м2 = 102 W. Спестяваме цели 66 W на час х 24 часа х 25 дни, средно месечно... това са 39 600 W на месец х средно 0.13лв./kW/h = 5 лв. на месец само от този прозорец! Следователно инвестицията в К-стъклото, поръчано при нас, се изплаща за максимум 1 отоплителен сезон! 

Какво е Sunergy /Сънерджи/ стъкло?
Сънерджи е високоенергийно или многофункционално стъкло от най-ново поколение, съчетаващо в себе си соларния контрол и термалната изолация, неутралност и ниската отражателност. То е с магнетронно покритие на база сребро и позволява постигане на отлични резултати - защита от слънце, оптимална прозрачност, подобрена топлоизолация Благодарение на най-новите разработки на лабораториите при Сънерджи се постигат забележителни показатели както през зимата, така и през лятото.Подходящо за помещения с всякакво изложение.

Важен ли е стъклопакетът?
Представете си прозорец 2,5м х 1,5м. Каква част от него е профилът и каква - стъклопакетът? В масовия случай профилът не е повече от 20% от прозореца. Тогава ако поръчате скъп профил и сложите обикновен стъклопакет 24 мм, ще повишите топлоизолацията само с една пета от потенциала й. Най-разумното решение, разбира се, е хубав профил с дебел стъклопакет с К-стъкло. Все пак добрата новина е, че ако инвестирате само в стъклопакета, ще постигнете впечатляващ ефект при разумен разход на средства. Извод - най-скъпият стъклопакет върши далеч по-добра работа от най-скъпия профил.

Какви са тенденциите в търсенето при стъклопакетите?
Преди години масово се остъкляваше с обикновени стъклопакети. В момента се повишава търсенето на ниско емисийни стъклопакети, които са с много по-добра топлоизолация - почти два пъти повече от обикновените стъклопакети. Те чувствително подобряват общия коефициент на топлоизолация на прозоречния елемент. Само за сведение, у нас законово регламентираният коефициент на топлопреминаване за прозорци е KR= 2.65N 2 K и той се постига с трикамерен ПВЦ профил и обикновен стъклопакет. В Германия обаче този коефициент е до1.7 за старо строителство и под 1.4 ново.

Към момента в Наредба 7 от 2007 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, коефициента за топлопреминаване на пластмасови и алуминиеви прозорци (UW) са съответно 2.0 W/(m²K) и 2.2 W/(m²K). Сдружение „Български врати и прозорци“ още през месец юли 2008 г., внесе изчерпателно становище в МРРБ за намаляване на тези коефициенти. Конкретното предложение е свързано с намаляване на коефициента на прозорци с ПВЦ рамки от 2.0 W/(m²K) на 1.7 W/(m²K), а за алуминиевите прозорци от 2.2 W/(m²K) на 2.0 W/(m²K).

За да не изпаднем в много задълбочени, чисто технически и строго професионални подробности и с цел да опровергаем негативното мнение за българските производители, прилагаме информация за коефициентите на топлопреминаване на ПВЦ и алуминиевите рамки, които в момента се предлагат на българския пазар, както и съответните изчислени стойности за готовия продукт (прозорец), което илюстрира потенциала и възможностите за производство на качествени продукти.

За прозорци с 3-камерна ПВЦ дограма

Коефициенти на топлопреминаване на рамката UF от 1,5 до 1,8 W/(m²K);

Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета UG
· Стъклопакет с две флоатни стъкла – 2,7 W/(m²K);

· Стъклопакет с флоатно и нискоемисийно стъкло – 1,6 W/(m²K);


Коефициент на топлопреминаване на целия прозорец:
· При стъклопакет с две флоатни стъкла – от 2,5 до 2,7 W/(m²K);

· При стъклопакет с флоатно и нискоемисийно стъкло – от 1,6 до 1,7 W/(m²K);


За прозорци с 5-камерна ПВЦ дограма

Коефициенти на топлопреминаване на рамката UF от 1,0 до 1,4 W/(m²K);

Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета UG
· Стъклопакет с две флоатни стъкла – 2,7 W/(m²K);

· Стъклопакет с флоатно и нискоемисийно стъкло – 1,6 W/(m²K);


Коефициент на топлопреминаване на целия прозорец:
· При стъклопакет с две флоатни стъкла – от 2,3 до 2,4 W/(m²K);

· При стъклопакет с флоатно и нискоемисийно стъкло – от 1,6 до 1,7 W/(m²K);


Прозорец с Алуминиева рамка

Коефициенти на топлопреминаване на рамката UF от 1,4 до 2,4 W/(m²K);

Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета UG
· Стъклопакет с две флоатни стъкла – 2,7 W/(m²K);

· Стъклопакет с флоатно и нискоемисийно стъкло – 1,6 W/(m²K);


Коефициент на топлопреминаване на целия прозорец:
· При стъклопакет с две флоатни стъкла – от 2,4 до 2,7 W/(m²K);

· При стъклопакет с флоатно и нискоемисийно стъкло – от 1,7 до 2,0 W/(m²K);

Има ли значение дебелината на стъклото за шума?
Звукът преминава лесно през еднакво дебели стъкла, например 2 по 4 mm. Ако сложите 4 и 5 mm, ще има малко по-добър ефект. На съвсем друго ниво е звукоизолацията на троен пакет със стъкла, например, 4, 5 и 6 mm, a ако и разстоянията между тях са различни - ето това е истинският убиец на звука!

Проблемни ли са големите стъклопакети?
При вратите е добре да бъде поставен делител , който създава стабилност на вратата и не й позволява да "провисне". И още: представете си една витрина от стъклопакет /24 mm/ с размери 2000 mm х 2100 mm – какво става като я монтирате на студено? Стъклата се слепват! Защото стъклопакетите обикновено се правят на топло и от студа въздухът в тях се свива и “засмуква” стъклата!!! Как да го избегнете ли? С по-дебели стъкла или с допълнителен вертикален делител, който ще утежни цената на изделието с не повече от 2 - 3%.

Как да разпознаем К-стъклото?
То е почти без отенък и трудно може да се различи от обикновеното стъкло. Съществуват обаче и няколко начини за проверка. Поставете молив или друг остър предмет с връх срещу стъклото. Когато стъклото е нискоемисийно, върху повърхността му ще видите отразен единичен образ, а когато е обикновенно, отразения образ е двоен.Аналогично на горното - пламък на запалка пред стъклото трябва да се появят 4 пламъка ,един от които ще е с друг цвят, ако стъклото е К.

Качествата на К-стъклото и дали е то такова най-точно се установяват с уреди. Можете да го познаете, обаче, по следните белези:


1. К-стъклото не би следвало да образува конденз през зимата.
2. Когато пипнете стъклопакета отвътре, той трябва да е отосително топъл. 
3. К-стъклата винаги имат много слаб отенък - зеленикав или кафеникав. Не са така прозрачни като обикновеното стъкло.
4.Разпознава се и с машинки –„зумер”,детектор ,който издава звук ,ако стъклопакета е с К .
5. Съществуват обаче и няколко непопулярни начини за проверка- запалка се застава близко до стъклото, трябва К- стъклото да е монтирано от вътрешната страна и наблюдавате отражението на пламъка от запалката в стъклото. Виждат се няколко пламъка, от които само единия е с друг цвят, някои съобщават за червен, други син. Останалите отражения са жълти.

http://pvc-salamander.com/styklopaketi.php
Важни критерии за оценката на стъклопакета са :

U: Коефициент на топлопреминаване-топлинна изолация.
G: Соларен фактор(показател за цялото количество слънчева енергия преминаващо през стъклото)- важен е за климатизацията.
TL: Светлинно преминаване (показва процентното количество светлина преминало през стъклото спрямо цялото количество излъчена светлина.) 
Селективност: Високата селективност допринася за това помещението да са по-независими от атмосферните влияния.Оптимални стойности на селективност са ≤ 2.
   Сградният стъклопакет може да повлияе от 70 до 90 % разхода на енергия.Ето защо е за предпочитане остъкляването да притежава следните характеристики:
1) Нисък соларен фактор;
2) Висока светлопропускливост;
3) Висока селективност;
4) Ниска U-стойност;

   Разглеждайки въпроса с термалната защита от основно значение е да обърнем сериозно внимание на топлинните загуби в една сграда. Проучвания на специалисти дават следната информация за загубите на топлина:
1) Подове-9%;
2) Стени-26%;
3) Покрив-24%;
4) Прозорци-41%;

  Няма как да не споменем ,че около 85% отдограмата се пада на стъклопакета.От тук можем да формулираме и един от основните проблеми за подобряването на термалния контрол във всеки дом,а именно правилния избор на стъклопакет. Избора на дограма също не е маловажен.

   Производството на стъклопакети се извършва по съвременна двубариерна технология с поточна линия FOREL и робот. Бутил-каучука и тиакол-полисулфида са нанасят машинно от екструдери. Стъклпакета преминава през трикратно машинно миене и изплакване с деминерализирана вода.

   Вложените консумативи и материали в производството са с високо качество от водещи немски фирми. Машинното оборудване позволява при желание на клиент да бъде вграден декоративен профил и/или стъклопакета да бъде запълнен с аргон. Стъклопакетите притежават сертификат за качество на изолацията от Kommerling Chemische Fabrik GmbH. На своите клиенти предоставяме 5 годишна гаранция, а нашите специалисти извършват предварителна консултация с цел постигане на желаната ефективност за потребителя.

   Предлагаме стандартни двойни и тройни стъклопакети с комбинация на различни стъкла, които осигуряват желаните характеристики, по предварително зададени размери.

Таблица за коефициенти на двойни стъклопакети при дебелина 24мм.

	Видове
стъклопакети
	светло-
пропускливост
	слънце-
пропускливост
	UV -
пропускливост
	топло-
пропускливост
	шумо-
изолация

	Бяло + 
Бяло
	81%
	70%
	44%
	2.7
	30dB

	Бяло +
К-стъкло (Ar)
	80%
	64%
	42%
	1.4(1.2)
	30dB

	Бяло +
4 сезона(Ar)
	80%
	65%
	28%
	1.4(1.2)
	30dB

	К-стъкло; +
К-стъкло(Ar)
	78%
	57%
	42%
	1.1
	30dB

	Бяло +
Ламинирано
	81%
	7.7%
	10.5%
	2.8
	36dB

	Ламинирано + 
К-стъкло (Ar)
	78.1%
	62.4%
	7.4%
	1.5(1.1)
	36dB

	Рефл.зелено +
Бяло
	34%
	27%
	6.3%
	2.7
	30dB

	Рефл.зелено +
К-стъкло(Ar)
	33%
	23%
	4.3%
	1.4(1.1)
	30dB

	Рефл.синьо +
Бяло
	24.3%
	26.4%
	6%
	2.7
	30dB

	Рефл.синьо +
К-стъкло(Ar)
	23.5%
	21.6%
	4%
	1.4(1.1)
	30dB

	Рефл.класик +
Бяло
	40%
	35.4%
	25.7%
	2.7
	30dB

	Рефл.класик +
К-стъкло(Ar)
	39.3%
	30.8%
	15.8%
	1.4(1.1)
	30dB
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Таблица за коефициенти на тройни стъклопакети при дебелина 32 и 40мм.

	Видове 
стъклопакет
	светло-
пропускливост
	слънце-
пропускливост
	UV -
пропускливост
	топло-
пропускливост
	шумо-
изолация

	Бяло + Бяло + 
Бяло
	73.6%
	69.4%
	44.5%
	1.9
	33dB

	Бяло + Бяло +
К-стъкло (Ar)
	71.1%
	58.6%
	27.3%
	1.3(1.1)
	33dB

	К-стъкло + Бяло +
К-стъкло (Ar)
	68.7%
	41%
	51.3%
	0.8
	33dB

	К-стъкло + Бяло +
4 сезона
	68.7%
	43%
	36%
	0.8
	33dB

	Ламинирано +
Бяло + "K" (Ar)
	71.3%
	56.4%
	6.5%
	1.4(1.2)
	40dB


 К-стъклото е нищо повече от обикновено флоатно стъкло с нанесен по метода на пиролизата тънък слой (няколко стотин ангстрьома) метален окис.

  При цялата си простота, обаче, стъклопакетът с к-стъкло е 2 пъти по-добър изолатор от обикновения стъклопакет. При двоен стъклопакет с две обикновенни стъкла коефициентът на топлоизолация е 2.8 W/m2К, докато при стъклопакет с К-стъкло, коефициента е 1.4 W/m2К.
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Не поставяйте стъклопакет с К-стъкло на фасада с пряка слънчева светлина ,защото през лятото се получава парников ефект!

  Покритието позволява на слънчевата късовълнова енергия да влиза в сградата, но поради високата му отражателна способност в инфрачервения спектър действа като преграда за изтичането на скъпата дълговълнова енергия (създавана от отоплителните уреди, осветлението и др), тъй като я отразява обратно в помещението. По този начин се блокират топлинните загуби, намаляват се сметките за отопление и вложените средства за поставяне на качествена дограма с качествено остъкляване се възстановяват бързо. Стъклопакетите, изработени с К-стъкла, намаляват в голяма степен загубата на топлина през прозореца, подобряват топлоизолацията и свеждат до минимум появата на конденз. Те са с повишена енергийна ефективност и спестяват до 40% от разходите за отопление през зимата. Подходящи са за помещения със северно изложение.

Стъкло четири сезона
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Нов продукт, който държи топло през зимата и хладно през лятото, предлагайки целогодишен комфорт.

   В началото на 21 век все по-осезателно се усеща енергийната криза надвиснала над света. В тази оскъдица на енергия все повече се заговори за енергийно спестяване, експертите по енергийна ефективност обръщат все повече внимание и върху качеството на живот и подобряване на бита с нововъведения в стъклопроизводството.
В основата на остъкляването на всяка една сграда стоят няколко важни аспекта, 
а именно:
1) Термална изолация;
2) Соларен и светлинен контрол;
3) Акустична изолация;
4) Сигурност и безопасност;
5) Архитектура и декорация;

U: Коефициент на топлопреминаване-топлинна изолация.
G: Соларен фактор(показател за цялото количество слънчева енергия преминаващо през стъклото)- важен е за климатизацията.
TL: Светлинно преминаване (показва процентното количество светлина преминало през стъклото спрямо цялото количество излъчена светлина.) 
Селективност: Високата селективност допринася за това помещението да са по-независими от атмосферните влияния.Оптимални стойности на селективност са ≤ 2.

   С оптимална G-стойност от 0.43 стъклото 4 сезона осигурява отлично ниво на слънчева защита за страничните стени на слънчевите стаи, намалявайки нежеланата топлина повече от 2/3. 
С U-стойност от 1.0W/m2K неговата топлинна изолация далеч надхвърля всички налични продукти, докато все още за осигуряване отлични нива на естествена светлина и неутралност можеш да разчиташ на асортимента на PLANITHERM. Освен това комбинирано с BIOCLEAN COOL-LITE ST за стъклата на покрива, може да се достигне ниска стойност от 0,29 за G, спираща над 70% от директната слънчева топлина където е най-необходимо. Добавяйки към това ползите от нашия двойно-действащ самопочистващ се покривен слой и намалената ослепителна светлина вие имате вашето решение за остъкляване навсякъде.
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Мулти-функционални възможности

   Потребителите бързо разбират за възможностите на стъклото, които са на тяхно разположение и в резултат на това искат повече мулти-функционални решения. За съжаление е прието за слънчевите стаи да бъдат неизползваеми за 9 месеца от годината поради прекалените жеги или студове. Очаква се слънчевата стая да бъде удобно място за развлечение в добавка към дома, осигуряваща полезно допълнително място за живеене, без значение по кое време на годината.
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   Слънчевата стая трябва да бъде естествено продължение на дома, полезно, допълнително място за живеене, на което може да се наслаждаващ по всяко време от годината. PLANITHERM 4S е развито най-вече за остъкляването на слънчеви стаи. Предлагащ отлични опции за контрол на слънчевата светлина, намаляващ заслепяването и повишаващ топлинната изолация PLANITHERM 4S осигурява истински целогодишен комфорт когато е изцяло използван за слънчевата стая. 
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   Потребителите искат все повече високо-функционални решения отностно слънчевите стаи, за да подобрят съвременните нужди за живеене. Не е приемливо повече такива важни инвестиции да бъдат неизползваеми за 9 месеца в годината поради прекалените жеги или студове. Резултати от проучване за остъкление на слънчеви стаи показват, че при употребата изцяло на PLANITHERM 4S могат да се намалят максималните летни температури до удивителните 13°C в сравнение с традиционните нискоемисионни “K” остъкления. Най-общо казано подобрението на температурната стабилност през топлите или студени периоди има възможността да намали на половина енергията изискваща се за поддръжката на приятна среда през цялата година. 

Четири сезона комфорт за слънчевите стаи

  PLANITHERM 4S комбинира контрол на слънчевата светлина и топлоизолационни възможности, осигуряващи приятна среда през цялата година. 

Къде може да бъде използвано?

  PLANITHERM 4S е идеален за употреба при слънчеви стаи и може да се използва както за покриви така и за вертикално остъкляване.

Различаване на К-стъкло от обикновено

Един от начините да проверите дали един стъклопакет е с високо енергийно или ниски емисионно стъкло е чрез уред ,който измерва това.Уредът се поставя върху стъклото, което се проверява и уреда индикира какво е стъклото.Инвестицията за покупка на такъв детектор в голяма част от случаите е неоснована.

	  Преди да се монтира стъклопакета може да се провери чрез мултицет в режим за тестване на веригата.Като се затвори веригата по посочения начин, ако стъклото е К или 4 сезона уредът ще индекира, че веригата е затворена. Това се получава заради метализиращия слой на тези стъкла. 
	[image: image11.jpg]





  Друг вариант е чрез поднасяне на пламък до стъклопкета. Дръжте пламъка до стъклопакета. Всяко стъкло ще покаже двойно изображението на пламъка.Обикновеното стъкло ще отрази два пламъка в един и същ цвят.К-стъклото и стъклото 4 сезона ще отразят два пламъка в различни цветове.Това се получава заради метализиращия слой на тези стъкла. Основната характеристика на енергийно ефективните стъкла е отражение на топлинното лъчение, идващо от радиаторите обратно в стаята през зимата и отразяване на слънчевата топлина през лятото. Такива енергийно ефективни прозорци могат да защитят дома ви от студена зима и горещо лято. Енергийно ефективните стъкла ви позволяват да защитите стените си от избледняване.
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http://www.lorex-ny.com/center.php?w=69&d=5&s=e5345dba222ef652654b3a384e600602
		Обикновено /флоатно/ стъкло. 

Този вид стъкло e най-разпространено в съвременното производство. 
Наричано още флоатно стъкло, то намира широко приложение в качеството си на нереактивен продукт със съвършено гладка повърхност. 
Дебелини, които най-често намират приложение при производството на стъклопакети: 4, 5 и 6 мм.

		

	

	Използва се като основа, на която се нанасят специални покрития при слънцезащитните и топлоизолационните стъкла. Съществено преимущество на флоатното стъкло е неговата висока светлопропускливост . Намира приложение при единично остъкляване, стъклопакет, комбинация с всички видове стъкла - за соларен контрол, интериорни решения, повишени шумоизолационни свойства.
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Обемно оцветено в масата си флоатно стъкло. 

Това стъкло е обикновено флоатно стъкло, при производството на което са добавени оцветители за придаване на оттенък или подсилване на слънцезащитните качества. Обемнооцветените стъкла са подходящи за използване както навън - за стъклопакети, за врати и прозорци, за витрини и др., така и за интериорна употреба - етажерки, маси, шкафове и др.



	

	Оцветеното стъкло намалява проникването 
на топлина в сградите и е съществен 
архитектурен елемент за облика на фасадите. 
Цветовата гама на обемнооцветеното стъкло 
включва четири основни нюанса: 
Green (зелено), Bronze (бронзе), 
Grey (сиво), Azur (синьо). 

Характеристики на стъклопакет с конструкция: 
безц. флоат / обемнооцветено стъкло >> 
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	Нискоемисийно стъкло с меко покритие 
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Нискоемисийното стъкло с меко покритие 
е безцветно флоатно стъкло, върху едната 
страна на което е нанесен тънък слой 
от метални частици. 

Благодарение на този слой стъклопакетът 
пропуска късовълновото лъчение 
(слънчева светлина) и отразява 
дълговълновата радиация (топлина) 
обратно в помещението. 

Нискоемисийният слой се поставя 
на трета позиция в стъклопакета, 
т.е. вътрешно за помещението стъкло, 
като покритието е насочено навън. 
Тази конфигурация действа като 
ефективна преграда за енергията, 
излъчвана от вътрешните отоплителни източници. 

Термоизолацията на стъклопакетите с нискоемисийно стъкло с меко покритие спрямо тази на нормалния стъклопакет се покачва с почти 50%, а топлинните загуби се намаляват с около 30%.   
Стъклопакет, изработен с едно безцветно стъкло и едно нискоемисийно стъкло с меко покритие е подходящ 
единствено за северно (североизточно, северозападно) изложение, тъй като не само задържа топлината в помещението и не позволява нейната загуба, 
но и спечелва енергия чрез слънчевите лъчи, 
т. е. допринася за осезаемото увеличаване 
на температурата по повърхността на външното стъкло. 

Дебелини на нискоемисийното стъкло, с които работи “Лорекс”: 4мм и 6мм.



	

	Коефициент на топлопреминаване Ug на стъклопакет със структура: 
4мм безцветен флоат-16-4мм нискоемисийно стъкло с меко покритие: Ug = 1.4 W/m2.K 
Коефициент на топлопреминаване Ug на стъклопакет със структура: 
4мм безцветен флоат-16 90% Аргон -4мм нискоемисийно стъкло с меко покритие:Ug = 1.1 W/m2.K 
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Всесезонно стъкло с меко покритие. 

Всесезонното стъкло е безцветно стъкло, върху едната страна на което е нанесен невидим слой от ценни метални частици. Всесезонното стъкло съвместява и двете функции: термална изолация и соларен контрол на слънчевата топлина. Благодарение на невидимото си покритие и изключително ниския си коефициент на топлопреминаване, през зимата всесезонното стъкло предотвратява загубата на топлина, излъчвана от отоплителните уреди, а през лятото служи като преграда за пропускането на слънчева топлина. Запазва температурата в помещението. 

С всесезонното стъкло може да се постигне значително спестяване на енергия, което допринася за опазване на околната среда. През летния период разхода за понижаване с 1°С на стайната температура е много по-висок от направения през зимата разход за повишаване с 1°С. Всесезонното стъкло е подходящо за южно (югоизточно, югозападно) изложение. Поставя се на втора позиция в стъклопакета, т.е. от вътрешната страна на външното стъкло. Дебелини на всесезонно стъкло, с които работи “Лорекс”: 4мм и 6мм. 
всесезонно стъкло >> 



	
Коефициент на топлопреминаване Ug на стъклопакет със структура: 
4мм безцветен флоат-16-4мм всесезонно стъкло: Ug = 1.4 W/m2.K 
Коефициент на топлопреминаване Ug на стъклопакет със структура: 
4мм безцветен флоат-16 90% Аргон -4мм всесезонно стъкло: Ug = 1.1 W/m2.K 



http://www.voroshilov.com/?page=Subpage&PageID=12
Стъклопакетът е крайният резултат от съединението на няколко броя стъкло с херметик и дистанционер. Между стъклата се образува херметически затворено пространство. Степента на топлоизолация зависи от разстоянието между стъклата, вида и дебелината им.   

 

Когато избирате стъклопакет е добре да знаете характеристиките на стъклата в него: 

 

U: коефициент на топлопреминаване – от него зависи колко енергия ще спестявате;

SF: соларен фактор – показва какво количество слънчева енергия преминава през стъклото;

TL: светлинно преминаване  - показва в проценти съотношението между цялото количество светлина и тази, която е преминала през стъклото;

Селективност: отношението между светлопропускливост и соларен фактор. Колкото по-висока е селективността, толкова по-малко зависими от атмосферни влияния са помещенията.  

 

Идеалният за вашите помещения стъклопакет има: 

· Нисък соларен фактор

· Висока светлопропускливост

· Висока селективност

· Ниска U-стойност

 

Допълнителни факти, които ще ви помогнат да направите по-точен избор, можете да намерите в раздел „Полезна информация”.   
 

Основни видове стъкла, използвани при остъкляване на сгради, с които работим и ние:

 

Оцветени стъклата. Най-добри са стъклата Planibel Color на Glaverbel. 

Те са подходящи за стъклопакети, врати, прозорци, витрини, вътрешно и външно ползване. Често се употребяват и като акцент в интериора – етажерки, маси, витрини на шкафове. 

Можете да ги намерите в зелено (Green), бронз (Bronze), сиво (Grey), лазурно синьо (Azur) и тъмно синьо (Priva Blue).   

 

Стъклата PLANIBEL G  се отличават с  изключителни свойствата за термална изолация – пропускат максимално количество соларна енергия и задържат голямо количесто топлина в стаята. Те са направени от нискоемисийно стъкло с твърдо покритие, на което се дължат отличните му качества. 

 

Glaverbel Group предлага и висококачествени рефлексни стъкла – Stopsol. Те са подходящи за фасада или покрив с повишен соларен контрол, защото притежават трайна рефлексия, твърдо покритие, устойчивост на надраскване и зацапване и еднородност и непроменливост във времето. 

 

Synergy е най-новото и най-доброто на пазара за стъкла в момента.  Характеризира се с висока селективност и нисък коефициент на топлопреминаване. Предлага се в богата цветова гама, тъй като променя цвета си спрямо използваните профили и заобикалящата го среда. 

 

Ако искате да поръчате стъклопакет със Synergy, имайте предвид, че вътрешното стъкло трябва да е чист, обикновен флоат.  

 

Видове стъклопакети предлагани от ВОРОШИЛОВ
 

Стандартен стъклопакет – 24 мм
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Две прозрачни флоатни стъкла по 4 мм, дистанционер 16 мм

Топлоизолация – kСП – 2.9 W/m2.K

Шумоизолация – Rw, p – 32 dB

Проникване на дневна светлина – 91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стъклопакет с КА стъкло – 24 мм
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Едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм, едно ниско емисионно стъкло К 4 мм, дистанционер 16 мм, аргон

Топлоизолация – kСП – 1.5 W/m2.K

Шумоизолация – Rw, p – 33 dB

Проникване на дневна светлина – 82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стъклопакет с обемно оцветно стъкло – 24 мм
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Едно прозрачно флоатно стъкло и едно оцветено в масата си стъкло (зелено, сиво, синьо, бронз), дистанционер 16 мм

Топлоизолация – kСП – 2.9 W/m2.K

Шумоизолация – Rw, p – 32 dB

Проникване на дневна светлина – 65% до 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стъклопакет с отражателно стъкло – 24 мм
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Едно прозрачно флоатно стъкло, едно отражателно стъкло (зелено, сиво, синьо, кафяво), дистанционер 16 мм

Топлоизолация – kСП – 2.9 W/m2.K

Шумоизолация – Rw, p – 32 dB

Проникване на дневна светлина – 40% до 60%

Защита от UV (ултравиолетови) лъчи – 47.5%

Защита от  IR (инфрачервени) лъчи – 61.17%

Четири сезона комфорт за слънчевите стаи [image: image21.jpg]



   В началото на 21 век все по-осезателно се усеща енергийната криза надвиснала над света. В тази оскъдица на енергия все повече се заговори за енергийно спестяване, експертите по енергийна ефективност обръщат все повече внимание и върху качеството на живот и подобряване на бита с нововъведения в стъклопроизводството.
В основата на остъкляването на всяка една сграда стоят няколко важни аспекта, 
а именно:
1) Термална изолация;
2) Соларен и светлинен контрол;
3) Акустична изолация;
4) Сигурност и безопасност;
5) Архитектура и декорация;

U: Коефициент на топлопреминаване-топлинна изолация.
G: Соларен фактор(показател за цялото количество слънчева енергия преминаващо през стъклото)- важен е за климатизацията.
TL: Светлинно преминаване (показва процентното количество светлина преминало през стъклото спрямо цялото количество излъчена светлина.) 
Селективност: Високата селективност допринася за това помещението да са по-независими от атмосферните влияния.Оптимални стойности на селективност са ≤ 2.

   С оптимална G-стойност от 0.43 стъклото 4 сезона осигурява отлично ниво на слънчева защита за страничните стени на слънчевите стаи, намалявайки нежеланата топлина повече от 2/3. 
С U-стойност от 1.0W/m2K неговата топлинна изолация далеч надхвърля всички налични продукти, докато все още за осигуряване отлични нива на естествена светлина и неутралност. Освен това  за стъклата на покрива, може да се достигне ниска стойност от 0,29 за G, спираща над 70% от директната слънчева топлина където е най-необходимо. Добавяйки към това ползите от нашия двойно-действащ самопочистващ се покривен слой и намалената ослепителна светлина вие имате вашето решение за остъкляване навсякъде.
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Мулти-функционални възможности
   Потребителите бързо разбират за възможностите на стъклото, които са на тяхно разположение и в резултат на това искат повече мулти-функционални решения. За съжаление е прието за слънчевите стаи да бъдат неизползваеми за 9 месеца от годината поради прекалените жеги или студове. Очаква се слънчевата стая да бъде удобно място за развлечение в добавка към дома, осигуряваща полезно допълнително място за живеене, без значение по кое време на годината.
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   Слънчевата стая трябва да бъде естествено продължение на дома, полезно, допълнително място за живеене, на което може да се наслаждаващ по всяко време от годината.Четирисезонното стъкло  е развито най-вече за остъкляването на слънчеви стаи. Предлагащ отлични опции за контрол на слънчевата светлина, намаляващ заслепяването и повишаващ топлинната изолация четирисезонното стъкло осигурява истински целогодишен комфорт когато е изцяло използван за слънчевата стая. 
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   Потребителите искат все повече високо-функционални решения отностно слънчевите стаи, за да подобрят съвременните нужди за живеене. Не е приемливо повече такива важни инвестиции да бъдат неизползваеми за 9 месеца в годината поради прекалените жеги или студове. Резултати от проучване за остъкление на слънчеви стаи показват, че при употребата на четирисезонно стъкло могат да се намалят максималните летни температури до удивителните 13°C в сравнение с традиционните нискоемисионни “K” остъкления. Най-общо казано подобрението на температурната стабилност през топлите или студени периоди има възможността да намали на половина енергията изискваща се за поддръжката на приятна среда през цялата година.

